ISOLATION THERMIQUE

SECTION 07 21 19

Polyuréthane giclé

SEALECTION 500

Ce devis utilise le format de Construction Specifications Institute’s (CSI) et Devis de Construction Canada (DCC).  Ce devis est spécifique à nos produits et devrait être utilisée comme guide par les professionnels.  Les notes éditables sont inscrites en italique rouge. Supprimer ces notes pour la version finale.

Ce devis spécifie la mousse de polyuréthane giclé densité moyennes par HUNTSMAN SOLUTIONS BÂTIMENTS.  Réviser les numéros de sections et titres pour se conformer aux exigences du projet.

.

Le produit spécifié peut contribuer à certains crédits pour les systèmes d’évaluation suivants :

LEED V.4.1

## PARTIE 1 – GÉNÉRALITÉS

  - GÉNÉRAL

      - Conforme aux sections de la division 01 xx xx, si applicable.

  - TRAVAIL INCLU

      - Application par pulvérisation de mousse de polyuréthane agissant comme isolation et pare-air incluant la préparation des surfaces.

  - SECTIONS CONNEXES   Note : À modifier selon le projet

# Béton coulé sur place								Section 03 39 00

# Éléments de béton préfabriqués					Section 03 40 00

# Éléments de maçonnerie							Section 04 05 00

# Platelage métallique								Section 05 10 00

# Charpenterie 										Section 06 10 00

# Hydrofugation et imperméabilisation				Section 07 10 00

# Pare-vapeur										Section 07 26 00

# Pare-air											Section 07 27 00

# Solin souple										Section 07 65 00

# Revêtement métallique							Section 07 70 00

# Protection contre le feu et la fumée		 	Section 07 80 00

# Barrière thermique								Section 07 81 29

# Dispositifs coupe-feu							Section 07 84 00

# Plaques de plâtre								Section 09 20 00

  - RÉFÉRENCES

- CAN/ULC-S712.2 Norme dur l’isolant thermique en mousse de polyuréthane semi-rigide pulvérisée, de faible densité à cellules ouvertes

- Programme d’assurance qualité CALIBER

- CCMC 12697-R Rapport d’évaluation Sealection 500

- ASTM E84 Méthode d'essai standard pour les caractéristiques de combustion de surface des matériaux de construction

- Ministère des affaires municipals de l’Ontario 95-10-29

- Programme Ecologo

- ASTM D1622 Méthode d'essai standard pour la densité apparente des plastiques cellulaires rigides

- ASTM C518 Méthode d'essai standard pour les propriétés de transmission thermique à l'état d'équilibre au moyen de l'appareil de mesure de flux thermique

- CAN/ULC S774 Guide standard de laboratoire pour l’évaluation des émissions de composés organiques volatils de la mousse de polyuréthane

- ASTM D 1929 Méthode d'essai standard pour déterminer la température d'inflammation des plastiques

- ASTM E96 Méthodes d'essai standard pour la transmission de vapeur d'eau des matériaux

- ASTM D 2126 Méthode d'essai standard pour la réponse des plastiques cellulaires rigides au vieillissement thermique et humide

- ASTM D 1621 Méthode d'essai standard pour les propriétés de compression des plastiques cellulaires rigides

- ASTM D 1623 Méthode d'essai standard pour les propriétés d'adhérence à la traction et à la traction des plastiques cellulaires rigides

- CAN/ULC S102 Méthode d'essai normalisée caractéristiques de combustion superficielle des matériaux de construction et assemblages

- ASTM E 413 Classification pour l'évaluation de l'isolation acoustique

- ASTM E 283 Méthode d'essai standard pour déterminer le taux de fuite d'air à travers les fenêtres extérieures, les puits de lumière, les murs-rideaux et les portes sous des différences de pression spécifiées dans l'échantillon

- ASTM E 2178 Méthode d'essai standard pour la détermination du taux de fuite d'air et le calcul de la perméabilité à l'air des matériaux de construction

- ASTM C 1338 Méthode d'essai standard pour déterminer la résistance aux champignons des matériaux isolants et des revêtements.

  - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE

      - Soumettre, conformément aux prescriptions des sections 01 33 00, pour tous les produits utilisés, les fiches techniques et échantillons, résultats et nombres d’essais attestant la conformité du produit avec les propriétés physiques et normes spécifiées dans ce document.

      - Soumettre les rapports de laboratoire, fiche techniques, propriétés physiques and échantillons rencontrant ou surpassant les exigences de ce devis.

      - À la demande du consultant : fournir une copie de la licence d’homologation de CALIBER de l’entrepreneur en isolation, le nom des applicateurs de polyuréthane, ainsi qu’une copie de leurs accréditations à CALIBER.

      - Soumettre une attestation, par le fabricant, de la conformité au C.N.B. du système de mousse de polyuréthane.

  - ASSURANCE DE LA QUALITÉ

      - L'installateur (l’ouvrier) qui effectue le travail en vertu de cette section doit avoir reçu une formation et être accrédité par CALIBER ou CUFCA depuis un minimum de 5 ans.

      - Effectuer les tests en chantier tel que demandé par le programme d’assurance qualité CALIBER.

      - À la demande du consultant, un rapport de contrôle de qualité de la mousse en place sur le chantier sera effectué par HUNTSMAN SOLUTIONS BÂTIMENTS.

  - MAQUETTE

      - Fournir une maquette de système d’isolation et pare-air conformément à la section 01 75 00.

      - L'acceptation de la maquette peut faire partie du travail terminé.

      - Ne pas commencer le travail tant que la maquette n'a pas été acceptée.

      - L'acceptation de l’échantillon de maquette sera une référence pour l'acceptation initiale du travail. Toutes modifications déviant de l’acceptation initiale de la maquette doivent être signalées par écrit.

      - Sur demande du consultant, fournir par écrit l'approbation du manufacturier de la maquette.

  - TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

      - Livrer et entreposer tous les matériaux dans leurs emballages originaux, portant le nom du manufacturier, du produit, la date de péremption, le poids, les normes et homologations s’y rapportant et autres indications ou références techniques appropriées.

      - Livrer et entreposer tous les matériaux à l’intérieur des températures prescrites par le fabricant.

      - Disposer hors du chantier les contenants vides selon les normes.

  - CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE

      - Au début des travaux et en tout temps durant leurs exécutions, permettre l’accès au chantier au représentant ou à d’autres personnes désignées par HUNTSMAN SOLUTIONS BÂTIMENTS afin qu’ils puissent apporter l’assistance technique requise.

      - Exécuter les travaux de la présente section lorsque la température des surfaces et la température de l’air ambiant sont comprises à l’intérieur des exigences du bulletin technique du fabricant.

      - Exécuter les travaux de la présente section lorsque l’humidité relative de l’air ambiant est inférieure à 80 %.

      - Préparer les surfaces en conformité avec les recommandations du manufacturier.

  - MESURES DE PROTECTION

      - Assurer une ventilation adéquate de la zone dans laquelle on appliquera l’isolant afin de garantir une ambiance de travail sécuritaire.

      - Assurer la protection des ouvriers conformément aux réglementations locales, aux normes et recommandations du manufacturier.

      - Pour la pulvérisation dans des bâtiments habités par des occupants :

- Délimiter et isoler / sceller la zone de travail (avec polyéthylène au besoin).

- Toutes les bouches de conduit de ventilation doivent être scellées avant la pulvérisation.

- Installer un ventilateur d’extraction en exfiltrant l’air à l’extérieur du bâtiment.

- La zone de travail doit être en pression négative à un taux d’exfiltration minimum de 0.3 CAH (Changement d’Air à l’Heure).

- La zone de travail doit être maintenue en pression négative durant un minimum de 24 hres.

- S’assurer que tous les gens à l’intérieur de la zone de travail possèdent un équipement de protection respiratoire et un équipement de protection personnel conformes aux réglementations provinciales

- Protéger les surfaces adjacentes, les fenêtres, l'équipement et les zones du site contre les dommages susceptibles d’être causés par la projection hors des limites prévues.

1.11 	GARANTIE

- Le mandat de travail de cette section est contre les défauts et les insuffisances pour une période de deux (2) ans à compter de la date d'achèvement des travaux.

- Fournir la garantie du fabricant pour le produit appliqué sur place.

## PARTIE 2 – PRODUITS

  - EXIGENCES ENVIRONNEMENTALES

- Le produit ne doit contenir aucun CFC, HCFC et HFC, ni aucune Substance

Appauvrissant la Couche d’Ozone, ZÉRO SACO.

- Le produit doit posséder un Déclaration Environnementale de Produit

(DEP) générique de l’industrie.

  - MATÉRIAUX

- Isolant thermique en mousse de polyuréthane pulvérisé

- Produit : Sealection 500, Fabriqué par HUNTSMAN SOLUTIONS BÂTIMENTS

- Le produit doit être évalué par le CCMC

  - PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

| Densité | ASTM D1622 | 0.5 lb/ft³ | 8.3 Kg/m³ |
| --- | --- | --- | --- |
| Résistance thermique | ASTMC518, 90 days/60°C at 1’’ | R-3.5 | 0,61 |
| Stabilité dimensionnelle | ASTM D-2126 (% of change in volume at 28 days) -20°C 70°C H.R. ˃ 97 +/- 3% 80°C | -0.5 % -5.1 % -4.4 % |
| Indice de propagation de la flamme | CAN/ULC S102-S127 | 435 |
| Indice de dégagement de fumée | CAN/ULC S102 | 240 |
| Résistance en compression | ASTM D1621 | 0.7 psi | 4.8 KPa |
| Résistance en tension | ASTM D1623 | 5.6 psi | 38.6 KPa |
| Absorption d’eau | ASTM D2842 | 50 % |
| Perméance à l’air | ASTM E 283 3.5’’ @ 75 Pa | 0.001 L/s· m² |
| Perméance à l’air | ASTM E 2178-13 3.5’’ @ 50 Pa 3.5’’ @ 100 Pa 3.5’’ @ 300 Pa | 0.001 L/s· m² 0.003 L/s· m² 0.008 L/s· m² |
| Résistance aux moisissures | ASTM C1338 | Aucune croissance |
| COV | CAN/ULC S774 | 1 day |
| Température de combustion spontanée | ASTM D1929 | 560oC | 1040oF |
| Perméance à la vapeur d’eau | ASTM E96 (25 mm core) | 22.72 perms | 1300 ng/Pa s.m² |
| Coefficient de reduction sonore (NRC) | ASTM C423 | 0.75 |
| Indice de transmission du son (ITC) | ASTM E413 | 49 - 51 |

  - APPRÊTS

      - Apprêts : conforme aux recommandations du fabricant

      - Apprêt pour surface métallique huileuse tel que : barre en Z, pontage d’acier, panne de mur rideau, Tube d’aluminium et PVC : colle ADBOND 8388-1, couleur : ROUGE

  - ÉQUIPEMENT

      - L’équipement de pulvérisation doit être conforme et entretenu selon recommandations des manufacturiers.

## PARTIE 3 – EXÉCUTION DES TRAVAUX

Note : Rédacteur : vérifier la compatibilité du polyuréthane avec les différents types de membranes, d’enduits et de substrats, et respecter les détails type d’exécution de HUNTSMAN SOLUTIONS BÂTIMENTS.

  - VÉRIFICATION

      - Vérifier si les travaux déjà exécutés sont en état de recevoir les ouvrages décrits dans la présente section.

      - Vérifier ces conditions de surfaces :

- Les surfaces devant être recouvertes d’isolant thermique en mousse doivent être libres d’un excès d’humidité, de gel, d’huile, de rouille, et de toute autre matière étrangère pouvant avoir une incidence négative sur l’adhésion du produit. En cas de doute, appliquer un apprêt.

- S’assurer de la cure complète des substrats : béton, mortier, enduits, membranes, apprêts ou toutes autres surfaces potentielles, avant la pulvérisation de la mousse.

- Les surfaces huileuses tel que : barres Z, pontage d’acier, panne de mur rideau et meneau, doivent être apprêtées en tout temps

- Respecter les teneurs d’humidité acceptable pour les différents matériaux.

- Signaler par écrit à la personne responsable, avant le début des travaux, les défauts de surface ou les conditions qui pourraient nuire à la performance des produits installés en vertu du présent article.

- Pour la pulvérisation dans les bâtiments habités, confirmer la mise en place des exigences de l’article 1.10

      - Le début des travaux, tel que décrit dans cette section, sera considéré comme l'acceptation des installations présentes et des conditions existantes.

  - INSTALLATION

- L’application doit être faite conformément aux recommandations du manufacturier.

- Appliquer l’isolant sur des surfaces propres et sèches et lorsque les conditions

climatiques sont conformes aux instructions du fabricant.

- Appliquer de façon à obtenir une épaisseur totale minimum de (   mm) pour les murs, (   mm) pour les toits, tel qu’indiqué aux dessins, en rencontrant la résistance thermique requise  pour les murs M-xx M-xx et les Toit T-xx, T-xx. Utiliser uniquement la résistance thermique à long terme du produit aux fins de calculs.

- Ne pas projeter l’isolant à moins de 75 mm (3 po) des cheminées, conduits de vapeur, luminaires encastrés, et autres sources de chaleur.

  - CONTRÔLE DE LA QUALITÉ SUR LE SITE

À la demande du consultant, un rapport de contrôle de qualité sur le chantier sera effectué par HUNTSMAN SOLUTIONS BÂTIMENTS.

  - PROTECTION CONTRE L’INCENDIE

- Toute source de flamme ou de soudure qui pourrait être en contact avec la mousse de polyuréthane est interdite et doit être protégée.

- Protéger toutes les surfaces isolées de mousse de polyuréthane à l’intérieur et à l’extérieur du bâtiment, sur les assemblages de murs et plafonds et toits, conformément au CNB.

Note : Tout travail relatif à la barrière thermique doit être spécifié dans la section appropriée.

FIN DE LA SECTION 07 21 19