PROTECTION DES GAZ SOUTERRAINS

SECTION 07 26 23

Polyuréthane giclé

AIRMÉTIC SOYA HFO

Ce devis utilise le format de Construction Specifications Institute’s (CSI) et Devis de Construction Canada (DCC).  Ce devis est spécifique à nos produits et devrait être utilisée comme guide par les professionnels.  Les notes éditables sont inscrites en italique rouge. Supprimer ces notes pour la version finale.

Ce devis spécifie la mousse de polyuréthane giclé densité moyennes par HUNTSMAN SOLUTIONS BÂTIMENTS.  Réviser les numéros de sections et titres pour se conformer aux exigences du projet.

.

Le produit spécifié peut contribuer à certains crédits pour les systèmes d’évaluation suivants :

LEED V.4.1

## PARTIE 1 – GÉNÉRALITÉS

  - GÉNÉRAL

      - Conforme aux sections de la division 01 xx xx, si applicable.

  - TRAVAUX INCLUS

      - Application par pulvérisation de mousse de polyuréthane agissant comme barrière au gaz souterrains (radon), isolation, pare-air et pare-vapeur.

  - SECTIONS INCLUES

      - Mousse de polyuréthane pulvérisé en place			Section 07 21 19

  - SECTIONS CONNEXES   Note : À modifier selon le projet

# Béton coulé sur place					Section 03 30 00

- Cure du béton	Section 03 39-00

- Charpenterie diverse	Section 06 10 00

- Hydrofuges bitumineux	Section 07 11 13

- Membrane de bitume modifié	Section 07 13 52

- Pare-vapeur	Section 07 26 00

- Pare-air	Section 07 27 00

- Système pare-air	Section 07 27 09

- Remblais	Section 31 23 23

  - RÉFÉRENCES

      - CAN/ULC-S705.1-15 “Norme sur l’isolant thermique en mousse de polyuréthane rigide pulvérisée, de densité moyenne – spécifications relatives aux matériaux”.

      - CAN/ULC-S705.2- “ Norme sur l’isolant thermique en mousse de polyuréthane rigide pulvérisée, de densité moyenne – responsabilités de l’installateur ”.

      - Programme d’assurance qualité CALIBER.

      - CCMC 14078-L Mousse de polyuréthane giclée Airmétic Soya HFO.

      - CCMC 14280-R Système de protection radon

      - Rapport UL AS-01480-A1- Transmission de la vapeur d’eau.(ASTM E96 B humide)

      - Rapport UL AS-14080 Matériau pare-air.(CAN/ULC S741)

      - UL Certification GREENGUARD GOLD - Qualité de l’air.

      - CAN/ULC-S770-09 Méthode d'Essai normalisé pour La Détermination de la Résistance Thermique à Long Terme des Mousses isolantes cellulaires.

      - ISO/TS 11665-13 (K124/02/95) Mesurage de la radioactivité dans l'environnement - Air: Radon 222 -- Partie 10: Détermination du coefficient de diffusion du Radon des matériaux imperméables par mesurage de l’activité volumique du Radon.

      - ISO 15148-2002- Absorption d’eau

      - CCMC, Guide Technique 07 26 23.01-2020 – Résistance aux gaz souterrain, radon.

  - EXIGENCES DE PERFORMANCE

      - Capable de contenir et, si applicable, ventiler le gaz radon vers l’extérieur à l’aide d’un tuyau scellé au-dessus de la toiture.

      - Capable de contenir et, si applicable, ventiler le méthane vers l’extérieur à l’aide d’un tuyau scellé au-dessus de la toiture.

      - Polyuréthane giclé : Capable de d’empêcher la migration de l’humidité vers l’intérieur

      - Polyuréthane giclé : Capable de d’empêcher la diffusion du gaz radon vers l’intérieur

  - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE

      - Soumettre, conformément aux prescriptions des sections 01 33 00, pour tous les produits utilisés, les fiches techniques et échantillons, résultats et nombres d’essais attestant la conformité du produit avec les propriétés physiques et normes spécifiées dans ce document.

      - Fournir une copie de la licence d’homologation Caliber de l’entrepreneur et de l’applicateur en isolation, le nom des applicateurs de polyuréthane, ainsi qu’une copie de leurs accréditations à l’agence Caliber.

      - Soumettre une attestation, par le fabricant, de la conformité au C.N.B. du système de mousse de polyuréthane.

      - Soumettre les résultats de perméance à la vapeur d’eau. Le rapport doit provenir d’un laboratoire indépendant reconnu par SCC pour la méthode d’essais ASTM E 96, méthode sèche (A) et humide (B).

      - Soumettre le rapport d’essais d’étanchéité à l’air du matériel d’un laboratoire indépendant reconnu par SCC qui confirme que le produit rencontre le Code National de Construction du Canada selon les essais CAN/ULC S 741.

      - Soumettre les résultats d’essais du matériel provenant d’un laboratoire indépendant reconnu par SCC pour les valeurs LTTR conformément à CAN/ULC-S770-09. Aucune autre méthode d'essais ne sera acceptée.

      - Soumettre les résultats d’essais du matériel provenant d’un laboratoire indépendant reconnu SCC pour la résistance au gaz radon en conformité avec ISO/TS 11665-13 (K124/02/95).

      - Soumettre les résultats d’essais du matériel en conformité au guide CCMC 07 26 23.01-2020.

      - Soumettre le rapport d’essais du matériel d’un laboratoire indépendant reconnu par SCC : résistance à l’impact ASTM D5420-10

      - Soumettre la documentation LEED.

      - Soumettre la Déclaration Environnementale du Produit selon UL type III EPD.

  - ASSURANCE DE LA QUALITÉ

      - L'installateur (l’ouvrier) qui effectue le travail en vertu de cette section doit avoir reçu une formation et être accrédité par Caliber depuis un minimum de 3 ans.

      - À la demande du consultant, fournir une copie des rapports quotidiens de contrôle de qualité telle que requise en vertu de la norme CAN/ULC-S705.2.

      - À la demande du consultant, un rapport de contrôle de qualité de la mousse en place sur le chantier sera effectué par HUNTSMAN SOLUTIONS BÂTIMENTS.

  - MAQUETTE

      - Faire un échantillon, maquette de système d’isolation et pare-air conformément à la section 01 43 39.

      - Construire un échantillon typique en concordance avec la section 01 43 39, en intégrant le périmètre des murs de fondations, les semelles et pilastres ainsi qu’un des coins du bâtiment avec la jonction des sols.

      - L'acceptation de la maquette peut faire partie du travail terminé.

      - Ne pas commencer le travail tant que la maquette n'a pas été acceptée.

      - L'acceptation de l’échantillon de maquette sera une référence pour l'acceptation initiale du travail. Toutes modifications déviant de l’acceptation initiale de la maquette doivent être signalées par écrit.

      - Sur demande du consultant, fournir par écrit l'approbation du manufacturier de la maquette.

  - TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

      - Livrer et entreposer tous les matériaux dans leurs emballages originaux, portant le nom du manufacturier, du produit, la date de péremption, le poids, les normes et homologations s’y rapportant et autres indications ou références techniques appropriées en conformité avec CAN/ULC S705.1.

      - Livrer et entreposer tous les matériaux à l’intérieur des températures prescrites par le fabricant.

      - Disposer hors du chantier les contenants vides tel que prescrit dans la norme CAN/ULC-S705.2.

  - CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE

      - Au début des travaux et en tout temps durant leurs exécutions, permettre l’accès au chantier au représentant ou à d’autres personnes désignées par HUNTSMAN SOLUTIONS BÂTIMENTS afin qu’ils puissent apporter l’assistance technique requise.

      - Exécuter les travaux de la présente section lorsque la température des surfaces et la température de l’air ambiant sont comprises à l’intérieur des exigences du bulletin technique du fabricant.

      - Appliquer Airmétic lorsque l’humidité relative de l’air ambiant est inférieure à 80 %.

      - Préparer les surfaces en conformité avec la norme CAN/ULC-S705.2 et selon les recommandations de HUNTSMAN SOLUTIONS BÂTIMENTS.

  - MESURES DE PROTECTION

      - Désigner, séparer et ventiler la zone dans laquelle on appliquera l’isolant afin de garantir une ambiance de travail sécuritaire.

      - Assurer la protection des ouvriers conformément aux réglementations locales, aux normes et recommandations du manufacturier.

      - Pour la pulvérisation dans des bâtiments habités par des occupants :

- Délimiter et isoler / sceller la zone de travail (avec polyéthylène au besoin).

- Toutes les bouches de conduit de ventilation doivent être scellées avant la pulvérisation.

- Fournir un apport d’air de l’extérieur à la zone de travail.

- La zone de travail doit être en pression négative à un taux d’exfiltration minimum de 0.3 CAH (Changement d’Air à l’Heure).

- La zone de travail doit être maintenue en pression négative durant un minimum de 24 h.

- S’assurer que tous les gens à l’intérieur de la zone de travail possèdent un équipement de protection respiratoire et un équipement de protection personnelle conforme aux réglementations provinciales et à la norme CAN/ULC-S705.2.

- Protéger les surfaces adjacentes, les fenêtres, l'équipement et les zones du site contre les dommages susceptibles d’être causés par la projection hors des limites prévues.

1.13	GARANTIE

- Émettre les garanties selon les exigences de la section 01 78 00

- Le mandat de travail de cette section est contre les défauts et les insuffisances pour une période de deux (2) ans à compter de la date d'achèvement des travaux.

- Fournir la garantie du fabricant pour le produit appliqué sur place.

## PARTIE 2 – PRODUITS

  - EXIGENCES ENVIRONNEMENTALES

- Le produit ne doit contenir aucun CFC et HCFC, ni aucune Substance Appauvrissant la Couche 	d’Ozone, ZÉRO SACO.

- L’isolant à gicler doit contenir au minimum un total de 18 % de contenu recyclé 	provenant de sources post-consommation et post-industrielle. Le pourcentage étant calculé en fonction du poids.

- L’isolant doit inclure dans sa fabrication un minimum de 4 % de contenu végétal renouvelable.

- Le produit doit être conforme aux exigences de certification GREENGUARD GOLD.

- Le produit doit posséder sa propre Déclaration Environnementale de Produit UL Type III (UL EPD).

  - MATÉRIAUX

- Isolant thermique en mousse de polyuréthane pulvérisé conforme aux exigences de la CAN/ULC S705.1-15.

- Produit : Airmétic Soya HFO

- Le produit doit rencontré le rapport CCMC 14280-R

  - PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

| Densité | ASTM D1622 | 2.21 lb/ft3 | 35.49 Kg/m³ |
| --- | --- | --- | --- |
| Résitance Thermique à Long Terme (RTLT) Valeur de Conception | CAN/ULC S770-03 CAN/ULCS705.1-01 | 100 mm / R-25 75 mm / R-19 50 mm / R-12 | 100 mm / 4.24 RSI 75 mm / 3.26 RSI 50 mm / 2.03 RSI |
| Résitance Thermique à Long Terme (RTLT) Valeur de Conception | CAN/ULC S770 -09 CAN/ULC S705.1-15 | 100 mm / R-24 75 mm / R-17 50 mm / R-11 | 100 mm / 4.14 RSI 75 mm / 3.00 RSI 50 mm / 1.94 RSI |
| Stabilité Dimesionnelle (% de changement de volume après 28 jours) | ASTM D-2126 -20°C 70°C H.R. ˃ 97 +/- 3% 80°C | -0.1 % +8.5 % -0.3% |
| Indice de Propagation de la Flamme | CAN/ULC S102-S127 | 235 |
| Résitance en Compression | ASTM D1621 | 24.8 lb/in2 | 171 KPa |
| Résitance en Tension | ASTM D1623 | 58.16 lb/in2 | 401 KPa |
| Cellules Ouvertes | ASTM D6226 | 5 % |
| Absorption d’eau | ASTM D2842 | 0.64 % |
| Perméance à l’air | ASTM E 2178-13 (30.7mm, sans pellicule de surface) | 0.0021L/s· m²@75 Pa |
| Matériau pare-air | CAN/ULC S741-20 | 0,0005 L/s·m² / 28mm |
| Résiatnce aux moisissures | ASTM C1338 | Aucune croissance |
| COV | CAN/ULC S774 | 25 h |
| COV | GREENGUARD Certification | Gold |
| Perméance à la Vapeur d’eau | ASTM E96 A- Sec 50 mm (cœur) | 0.23 perm | 13 ng/Pa s.m² |
|  | ASTM E 96-B – Humide 35mm | 1.0 perm | 59 ng/Pa s.m² |
| Coefficient de diffusion du radon | ISO/TS 11665-13 (méthode C K124/02/95) | 1,3 x 10-10 m2/S |
| Coefficient de résistance au radon 50mm | ISO/TS 11665-13 (méthode C K124/02/95) | 17410 x 106 s/m |
| Guide tech. CCMC (Essais grande surface) | 07 26 23.01-2020 | Maximum 3.0% |

  - APPRÊTS

      - Apprêts : conforme aux recommandations du fabricant de l’isolant et à la norme CAN/ULC-S705.2, compte tenu de la nature et de l’état des différentes surfaces à isoler.

      - Apprêt pour surface métallique huileuse tel que : colle ADBOND 8388-1, couleur : ROUGE

  - ÉQUIPEMENT

      - L’équipement de pulvérisation doit être conforme et entretenu selon les exigences de la norme CAN/ULC-S705.2 et aux recommandations des manufacturiers.

## PARTIE 3 – EXÉCUTION DES TRAVAUX

Note : Rédacteur : vérifier la compatibilité du polyuréthane avec les différents types de membranes, d’enduits et de substrats, et respecter les détails type d’exécution de HUNTSMAN SOLUTIONS BÂTIMENTS

  - VÉRIFICATION

      - Vérifier si les travaux déjà exécutés sont en état de recevoir les ouvrages décrits dans la présente section.

      - Conformément aux prescriptions de la norme CAN/ULC-S705.2 et aux exigences suivantes, vérifier ces conditions de surfaces :

- Les surfaces devant être recouvertes d’isolant thermique en mousse doivent être libres d’un excès d’humidité, de gel, d’huile, et de toute autre matière étrangère pouvant avoir une incidence négative sur l’adhésion du produit. En cas de doute, contacter le manufacturier.

- S’assurer de la cure complète des substrats : béton, mortier, enduits, membranes, apprêts ou toutes autres surfaces potentielles, avant la pulvérisation de la mousse.

- S’assurer que l’adhésion des membranes et enduits aux différents substrats est adéquate en tenant compte des conditions climatiques d’application des membranes, enduits, et de l’isolant pulvérisé.

- Les surfaces huileuses doivent être apprêtées en tout temps tel que décrit dans la norme CAN/ULC-S705.2, art : A 1.7.

- Respecter les teneurs d’humidité acceptable de 19% ou moins pour les différents matériaux.

- Signaler par écrit à la personne responsable, avant le début des travaux, les défauts de surface ou les conditions qui pourraient nuire à la performance des produits installés en vertu de la présente section.

- Pour la pulvérisation dans les bâtiments habités, confirmer la mise en place des exigences de l’article 1.12

- Le début des travaux, tel que décrit dans cette section, sera considéré comme l'acceptation des installations présentes et des conditions existantes.

      - S’assurer que tous les ouvrages devant être réalisés avant la mise en place de l’isolant projeté le sont. Ces ouvrages comprennent ce qui suit, sans toutefois s’y limiter :

- Remblais

- Structure, pilastre.

- Ouvrages mécaniques et électriques, services.

- Conduit évacuation des gaz.

- Enduit, membrane.

  - INSTALLATION

- L’application doit être faite conformément à la norme CAN/ULC S705.2

- Appliquer l’isolant sur des surfaces propres et sèches et lorsque les conditions climatiques sont conformes aux prescriptions de la norme CAN/ULC-S705.2 et aux instructions du fabricant.

- Appliquer seulement lorsque la température du substrat et de l’air ambiant est supérieure à -200C.

- Projeter l’isolant en couches successives d’au moins 15 mm (5/8’’) et d’au plus 50 mm (2’’) d’épaisseur chacune.

- Appliquer de façon à obtenir une épaisseur totale tel qu’indiqué aux dessins, en rencontrant la résistance thermique requise de RSI total de XX pour la dalle sur sol. Utiliser uniquement la résistance thermique à long terme du produit aux fins de calculs CAN/ULC S770.

- Ne pas projeter l’isolant à moins de 75 mm (3 po) des cheminées, conduits de vapeur et autres sources de chaleur.

  - TOLÉRANCE

      - Appliquer le produit afin d’avoir une épaisseur totale moyenne de ± 6 mm (1/4‘’) selon les indications aux dessins. Effectuer au minimum une (1) vérification de 1m2 à tous les 150 m2 de surface giclée.

      - Appliquer l’isolant de façon à ce que la valeur isolante soit uniforme sur l’ensemble de la surface, tel que stipulé au C.N.B. 2010 article 9.25.2.3. 1)

  - CONTRÔLE DE LA QUALITÉ SUR LE SITE

      - À la demande du consultant, un rapport de contrôle de qualité sur le chantier sera

effectué par HUNTSMAN SOLUTIONS BÂTIMENTS.

      - Les rapports journaliers et contrôle de qualité doivent être en conformité avec

CAN/ULC S705.2 et au programme d’assurance qualité du manufacturier

FIN DE LA SECTION 07 26 23